00.00.00	Plafond modulaire  FH  m²  Rockfon Canva® Wall_FR

00.00.00	Panneau acoustique mural FH m²  Rockfon Canva® Wall panel

Numéro d’ordre.  1

Description:

Élément mural composé d’un panneau insonorisant de 35 mm à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q) fixé dans un cadre en aluminium thermolaqué avec une finition mate, composé à 75% d’aluminium recyclé, disponible en 10 coloris de cadre et fini côté apparent par une toile, imprimée (choix parmi les 34 couleurs de la gamme Coloris du Bien-être ou votre propre imprimé graphique).

La toile est composée à 100 % de polyester recyclé, démontable, lavable et interchangeable.

Disponible en 3 finitions:

Panneau mural individuel

Façon Puzzle

Panneau mural XL

Dimensions standard: (largeur x hauteur x épaisseur) (mm) et poids (kg/panneau) :

900 x   600 x 50 mm  (4,0 kg/panneau)

1200 x   900 x 50 mm  (7,0 kg/panneau)

900 x 1800 x 50 mm  (9,5 kg/panneau)

1200 x 1800 x 50 mm  (12,0 kg/panneau)

1200 x 2100 x 50 mm  (14,0 kg/panneu)

1200 x 2400 x 50 mm  (15,5 kg/paneel)

Certification CE :

Les panneaux murals ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C).  Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées sur l'étiquetage du produit :

- absorption acoustique : coefficient moyen d'absorption acoustique alpha-w

- réaction au feu: classification européenne relative au feu

- résistance à l'humidité et résistance à la déformation: mesure de résistance à la déformation pour les panneaux murals sous conditions définies d'humidité et de température.

Absorption acoustique:

Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN ISO 11654.

Les étiquettes CE indiquent un Aeq (m²/element)  dans une gamme de fréquence définie (250-4000Hz). Cette valeur doit être indiquée sur l'étiquette du produit aussi bien que sur l’échantillon à soumettre.

| Epaisseur (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | alfa-w | Classe | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/50 | 0,25 | 0,70 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | A | 0,95 |

Réaction au feu:

Les panneaux sont classifiés CE Classe B-s1,d0 suivant la EN 13501-1

Entretien:

Le cadre peut être nettoyé avec un aspirateur, linge humide ou nettoyage à mousse basse pression.

La toile peut être nettoyée avec un aspirateur, linge humide ou tout simplement en machine jusqu’à 70°C.

Hygiène:

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement intérieur

M1 et Indoor Climate Label

Environnement

Laine de roche entièrement recyclable

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  st

Code de mesure: