00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon Contour® A_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon Contour® Wave SA

volgnr.  1

Omschrijving:

Kaderloze akoestische baffle bestaande uit een 50 mm plaat met rechte kantafwerking op basis van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q). De akoestische plaat mat wit geverfde zijkanten (kantafwerking A) is aan beide zijden voorzien van een vlies met glad mat wit oppervlak, type Rockfon Contour® SA of gelijkwaardig.

Rockfon® System Contour Baffle™ is een kaderloos akoestisch bafflesysteem dat bestaat uit een 50 mm dik steenwolpaneel en een stalen ophangset. De Rockfon Contour® Wave SA wordt geleverd met twee vooraf ingewerkte stalen verankeringspunten. De Rockfon Contour® Wave SA wordt opgehangen met de Rockfon Contour FS ophangset,  bestaande uit een boven en onderdeel met in hoogte verstelbare stalen ophangdraad van 1500 mm. Het bovenste deel is voorzien van een verfijnde cilindrische afdekking voor bevestiging  aan de bouwkundige constructie. Het onderste deel van de FS set wordt verankerd is in de voorgemonteerde stalen bevestigingsplug in de baffle.

Ophanging onder een bestaande bouwkundige constructie of een gipsplafond.  Voor informatie over continu ophanging Rockfon raadplegen. Starre ophanging is niet toegestaan.

Materiaal:

Afmetingen:

1200 x 150-300 x 50 mm (1,7 kg*/baffle)

1200 x 300-450 x 50 mm (2,7 kg*/baffle)

1200 x 450-600 x 50 mm (3,8 kg*/baffle)

* excl. het gewicht van de bevestigingspluggen

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van plafondpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

Geluidabsorptie

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist. De CE-etiketten vermelden een alpha-w binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

Deze waarde dient vermeld te zijn op het CE-gemarkeerde etiket van zowel plafondpanelen als voor te leggen monstermateriaal.

| Dikte (mm) | Afhanghoogte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1200 x 150-300 x 50: enkelvoudig paneel (1 baffle/m², rij-afstand: 83 cm) | 0,12 | 0,29 | 0,42 | 0,50 | 0,49 | 0,46 |
| 50 | 1200 x 300-450 x 50: enkelvoudig paneel (1 baffle/m², rij-afstand: 83 cm) | 0,24 | 0,32 | 0,52 | 0,66 | 0,62 | 0,63 |
| 50 | 1200 x 450-600 x 50: enkelvoudig paneel (1 baffle/m², rij-afstand: 83 cm) | 0,25 | 0,34 | 0,63 | 0,76 | 0,72 | 0,71 |

Brandstabiliteit (volgens NBN 713.020)

Volgens classificatierapport 2024-A-041 (brandstabiliteit). Voor meer informatie neem contact op met Rockfon.

Brandreactie

De plafondplaten zijn geclassificeerd CE Klasse A1 volgens EN 13501-1, wat betekent: onbrandbaar, waardoor geen aanvullende classificatie voor rookemissie en brandende druppels nodig is.

Lichtreflectie:

Y-waarde (ISO7724-2): 79%

Reinigbaarheid

De plafondpanelen kunnen schoongemaakt worden met behulp van een stofzuiger met een verlengstuk met een zachte borstel.

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Cradle to Cradle Certified® : Bronze

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats."

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  st

Meetcode: